CAEPI XXX－2016



团    体    标    准

T/ACEF □□□－20□□

污染土壤异味控制水凝胶制备技术指南
Technical guidelines for preparation of hydrogel for odor control of contaminated soil
（征求意见稿）


20□□-□□-□□发布
20□□-□□-□□实施

目　次
I前  言


11　范围


12　规范性引用文件


13　术语和定义


24　制备技术


55  安全生产与环境保护


56  产品指标


67　产品标志、包装、贮存及保质期


7附录A




前  言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华环保联合会提出并归口。

本文件起草单位：北京化工大学、中科鼎实环境工程有限公司、华东理工大学、北京市生态环境保护科学研究院。

本文件主要起草人：徐仲均、陈晓春、杨勇、张猛、李国傲、王曙光。

污染土壤异味控制水凝胶制备技术指南
1　范围

本文件提出了污染土壤异味控制水凝胶的制备技术、安全生产和环境保护、产品标志、包装、贮存及保质期等的指导。

本文件适用于污染土壤异味控制所用可生物降解水凝胶的制备。
2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 8978    污水综合排放标准；
GB 12348   工业企业厂界环境噪声排放标准；
GB 14554   恶臭污染物排放标准；
GB 16297   大气污染物综合排放标准；
GB/T19277.1受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定 采用测定释放的二氧化碳的方法 第1部分:通用方法；

GB/T 191   包装储运图示标志。

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1　 

可生物降解性biodegradability
污染土壤异味控制水凝胶按GB/T19277.1标准，在受控条件下45天后生物分解率≥70%。
3.2
异味物质长效控制 long term control for odor compounds
针对GB 14554所规定的恶臭（异味）物质，污染土壤异味控制水凝胶按≥5L/m2单次使用且成膜后，异味物质扩散通量降低85%以上，有效时间≥14天。
3.3
   污染土壤异味物质控制水凝胶hydrogels controlling odor compounds from polluted soil
    具有三维网络结构的含水聚集态物质，在土壤表面喷施成膜后，可通过物理阻隔、吸附、包络等作用而有效阻止污染土壤中异味物质向环境空气排放。

3.4

异味物质扩散通量 diffusion flux
单位时间垂直通过扩散方向的单位面积的异味物质的质量。
3.5

固含量 solid content
污染土壤异味控制水凝胶在105℃下烘干后剩余部分占烘干前总量的质量百分数。
3.6

成膜时间 film-forming time
污染土壤异味控制水凝胶喷施于土壤后形成致密的膜所需要的时间。
4　制备技术
4.1  主要原料

一般情况下，污染土壤异味控制水凝胶制备过程中所使用原料，质量要求工业级以上。主要原料包括但不限于以下内容：
a) 成膜剂为聚乙烯醇。
b) 增稠剂为羧甲基纤维素钠、钠基膨润土。
c) 保湿剂为甘油。
d) 异味络合剂为β-环糊精。
e) 消泡剂为聚二甲基硅氧烷。

f) 防腐剂为尼泊金复合酯。
4.2  主要设备
一般情况下，污染土壤异味控制水凝胶制备过程涉及的主要设备包括但不限于以下内容：
a) 分散罐：罐体材质304不锈钢；搅拌装置为高剪切乳化头，搅拌转速≥ 2800 rpm。
b) 乳化泵：转速  2800 rpm；额定压力≥ 20 MPa。

c) 加热搅拌罐：电加热棒夹套加热，加热介质为导热油或水；罐体材质304不锈钢；保温材料珍珠棉、岩棉或聚氨酯浇注发泡；搅拌装置为桨叶式，搅拌转速0-120 rpm。

d) 凸轮转子泵：转速200-400 rpm；扬程范围≥ 10 m（1500 Pa·s条件下）。
4.3  工艺流程
4.3.1 技术路线
污染土壤异味控制水凝胶制备技术工艺路线如图1所示。
[image: image1.png]O | o ==@E-Ex x | W s=EzommEmsesE - X | [ A0 - BEEE x | W sesssREEE-ERRE X |+

C @A () https:/huatu.bangongtuku.com/Ict/#X0261d3bd6e30d2de6abag73b4b600264

Xt fRE EE OEEER HS B8

Go Arial 2

W % » 4 5 2

@
~
ic
]
1

aK. B-ERHERS.

R RERESIR.

FREPETHER,
RIREE. WER
iEt

BI1R Q Q 210%-

RO EXBONMIEERNNE

z 5 22:14
ICEE A GOH 200211008 )





图1 污染土壤异味控制水凝胶制备技术工艺路线
4.3.2 工艺参数
污染土壤异味控制水凝胶制备技术工艺参数如表1所示。
表1 污染土壤异味控制水凝胶制备技术工艺参数
	项目
	纯水(%)
	甘油（%）
	β环糊精

(%)
	羧甲基纤维素钠

(%)
	聚乙烯醇

(%)
	膨润土

(%)
	聚二甲基硅氧烷

(%)
	尼泊金复合酯

(%)
	搅拌分散

(min)
	加热搅拌

(min)
	加热温度

(℃)

	指标
	73.5-91.4
	2.0-5.0
	1.0-3.0
	2.0-6.0
	3.0-6.0
	0-3.0
	0.1-0.5
	0.5-1.0
	20-40
	60-120
	60-90


4.4  制备流程
制备流程按以下推荐步骤进行操作。

a) 首先将73.5%-90.4%的纯水、1.0%-3%的β-环糊精、0.1%-0.5%的聚二甲基硅氧烷和2.0%-5.0%的甘油一次性加入分散罐。
b) 开启分散罐的搅拌装置，将2.0%-6.0%的羧甲基纤维素钠、3.0%-6.0%的聚乙烯醇和0-3.0%的钠基膨润土混合均匀，然后按6-12kg/min的速度加入分散罐，搅拌分散20-30 min使物料完全分散；开启乳化泵，物料经乳化后，进一步送入加热搅拌罐。
c) 加热搅拌罐加热至60-90℃并恒温搅拌60-90 min，停止加热后，加入复合尼铂金酯，继续搅拌5-10 min，得到污染土壤异味控制水凝胶产品；待产品冷却至常温后，用凸轮转子泵将其送入储料桶，密闭贮存。
5  安全生产与环境保护
5.1  安全生产

5.1.1 生产单位应具备法律规定的安全生产条件。
5.1.2 加强安全生产管理，建立健全安全生产的规章制度和操作规程。
5.1.3 对作业人员进行专业培训，使其熟练掌握安全生产知识和污染土壤异味控制水凝胶制备技术。
5.1.4 对安全设备进行经常性维护和保养，定期进行安全检查。

5.2  环境保护
5.2.1 设备清洗废水排放应满足GB 8978要求。
5.2.2 厂界噪声排放应满足GB 12348要求。
5.2.3 污染土壤异味控制水凝胶生产过程中粉尘排放应满足GB 16297要求。
6  产品指标
6.1  感官指标
感官指标应符合表2规定。
表2 污染土壤异味控制水凝胶感官指标
	项目
	指标

	外观
	灰白色粘液

	气味
	轻微或无味

	杂质
	无肉眼可见外来杂质


6.2  理化指标
理化指标应符合表3规定。
表3 污染土壤异味控制水凝胶理化指标
	项目
	指标

	pH值
	6.0-8.0

	相对密度（g/ml）
	0.95-1.15

	固含量（%）
	≥8.0

	粘度（Pa·s）
	≥1000

	成膜时间（h）（温度60℃，相对湿度60%）
	≤ 6.0


6.3  性能指标
性能指标应符合表4规定。
表4 污染土壤异味控制水凝胶性能指标
	项目
	要求

	可生物降解性
	按GB/T19277.1标准，在受控条件下45天后产品降解率≥70%

	异味控制性能
	针对GB 14554所规定的恶臭（异味）物质，污染土壤异味控制水凝胶按≥5L/m2单次使用且成膜后，异味扩散通量降低85%以上，有效时间≥14天。（异味控制效果案例见附录A）


7　产品标志、包装、贮存及保质期
7.1  标志

产品包装应符合GB/T 191包装储运图示标志，包装上应注明产品名称、生厂商、生产日期、批号、重量或体积、有效期。

7.2  包装 

    产品包装用塑料桶，包括吨桶、200L桶、25L桶。

7.3  贮存

    产品宜贮存于通风、干燥、阴凉、清洁的库房中，不宜露天存放。
7.4  保质期
产品保质期为自生产之日未开封情况下起12个月，开封后72 h用完。
附录A 

（资料性）

污染土壤异味控制水凝胶制备及使用效果案例
参照4.4制备流程，制备污染土壤异味控制水凝胶，其感官指标符合表2要求，理化指标符合表3要求，性能指标符合表4要求。
将制备完成的污染土壤异味控制水凝胶，用于某有机磷农药场地非扰动土壤异味控制。污染场地主要检出甲苯、二甲苯、乙苯、丙苯、苯乙烯，其中释放通量最高的是苯乙烯，异味控制效果按总异味物质计。将制备的水凝胶按5 L/m2的喷施量均匀喷洒于污染土壤表面，14天的观测结果表明，水凝胶喷施后，异味控制率随时间延长提高，总的异味物质控制率始终维持在90%以上（附图1）。
[image: image2.jpg]=
= -
[aN] o
's B
on =
=
o’
H
il
)

1] (d)

100

98

96

94

92

90

7
ifE ()

14








附图1 污染土壤异味控制水凝胶对某有机磷农药污染场地土壤异味控制效果
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



ICS号 


中国标准文献分类号





中 华 环 保 联 合 会 发 布








